Технология обогащения апатитов

План лекции:

1. Применяемая терминология (Глоссарий к теме). Применение апатитовых концентратов в промышленности и сельском хозяйстве [10 с 250,46 с 7-8]

2.Типы месторождений апатитов [46 с 8-10]

3.Технические требования к качеству концентратов [46 с 10-12]

4.Технология обогащения апатитов [46 с 58-76,14 с 448-453 ]

5.Схемы обогащения и фабрики [10 с 251-254,46 с27-33]

6.Комплексное использование апатитовых руд [46 с33-45]

Апатит. Необычный «обманчивый» полудрагоценный камень, который встречается не только в природе, но также присутствует и в теле человека. Апатит в переводе  с греческого означает «обман». Действительно этот полудрагоценный камень легко спутать с турмалином, топазом, бериллом, аметистом, диопсидом или аквамарином. В зависимости от состава цвет апатита также меняется. Апатиты бывают с зелеными, голубыми, розовыми и желтыми оттенками.

Зелено-желтый камень в Испании называют спаржевым. В Норвегии встречаются апатиты цвета морской волны, и за это камень там прозвали морокситом.

Апатиты — это группа фосфатных минералов, очень хрупких и легко повреждаемых.

Если апатит смочить серной кислотой и поджечь, то пламя будет голубовато-зеленым. Камень растворяется в азотной и серной кислоте. Тяжело плавится.

Несмотря на схожесть апатита с драгоценными камнями, ювелиры почти не используют этот камень для изготовления украшений. Из-за низкой плотности камень легко повредить, и он быстро теряет привлекательность. Обычно украшения с апатитом интересуют коллекционеров, и, в основном, этот камень вставляют в колье и кулоны.

Нас же с профессиональной точки зрения интересуют совершенно другие свойства апатитов

1. Применение апатитовых концентратов в промышленности и сельском хозяйстве

Апатитовые  руды, как и фосфоритовые, калийные, серные руды и руды, содержащие мышьяк и бор, относятся к горно-химическому сырью.

Фосфор, сера, калий и их соединения, выделенные из руд горнохимического сырья, широко применяются в различных отраслях народного хозяйства и особенно в химической промышленности.

Однако основной объем добываемых апатитовых, фосфоритовых, калийных и серных руд используется для получения минеральных удобрений - главного источника повышения эффективности сельского хозяйства и, в конечном счете, благосостояния страны.

Руды горно-химического сырья обладают рядом особенностей.

Во-первых, минеральный состав их многообразнее, чем металлических полезных ископаемых.

Во-вторых, структура и текстурные особенности этих руд очень сложны.

В-третьих, физические и физико-химические свойства минералов, входящих в их состав, близки между собой. Все это затрудняет технологию переработки горно-химического сырья и часто требует нетрадиционных методов обогащения, а при флотации - применения помимо обычных еще и специальных реагентов.

Концентраты, получаемые из горно-химического сырья, — дешевые. Это обусловливает необходимость применения относительно простых методов и схем обогащения.

Последнее время в эксплуатацию вовлекаются месторождения руд с более низким содержанием полезных компонентов. Из добытой горной массы используется  не более 34-40 %.  В связи с этим катастрофически растет количество отходов. Поэтому необходимо внедрение комплексной и, по возможности, безотходной технологии.

Фосфор и его соединения находят широкое применение в промышленности и сельском хозяйстве. Фосфор довольно широко распространен в природе, содержание его в земной коре составляет 0,12 %, но он никогда не встречается в свободном несвязанном состоянии из-за высокой его активности.

Впервые этот элемент был получен в 1669 г. алхимиком Брандтом. Заводское производство фосфора началось во второй половине XIX в. В качестве сырья в то время использовались природные фосфориты, получаемые в роторных печах.

В конце XIX в. начали применять электрические печи.

В XX в., особенно после первой мировой войны, электротермический способ производства желтого фосфора получил большое развитие. В СССР  был разработан процесс производства фосфора в шахтных печах.

По подсчетам ученых, мировые запасы фосфатных руд составляют около 150 млрд тонн. Главные добывающие страны - это Российская Федерация, Казахстан, Эстония, США, Марокко, Тунис.

В России основным источником фосфорного сырья являются апатит-нефелиновые руды на Кольском полуострове. Месторождение открыто  в 1925 году.

С момента начала его промышленной эксплуатации  добыто свыше 570 млн. т апатитового концентрата. Сейчас в пределах Хибинского массива разведано 10 месторождений, суммарные запасы которых составляют 3,6 млрд. т, а в целом на Кольском полуострове запасы руды составляют около 20 млрд. т.

Можно сказать, что запасов апатитов в  России должно хватить еще на много лет.

Основной объем добываемых фосфатных руд используется для получения удобрений.  В последнее время все больше производится комплексных удобрений, содержащих, кроме фосфора, еще два или три питательных элемента.

Известны три аллотропные модификации фосфора: белая (желтая), черная и красная (фиолетовая).

Фосфор имеет радиоактивный изотоп, который   может быть использован при исследовании проблем питания почв и растений.

Красный фосфор применяют в спичечной промышленности, в металлургии и пиротехнике.

Желтый фосфор используют для получения красного фосфора, фосфорной кислоты, фосфорного ангидрита, хлористых, сернистых и других соединений фосфора, а также ряда его органических соединений.

Термическая фосфорная кислота, получаемая путем окисления фосфора, содержит не менее 70 % Н3Р04 и мало загрязнена примесями, поэтому из нее получают концентрированные удобрения, кормовой прицепитат, находит она применение и в производстве активированного угля, кинопленки, спичек. Часть термической кислоты очищают и выпускают в виде пищевой и реактивной.

Эфиры фосфорной кислоты применяют в качестве пластификаторов, инсектицидов, а некоторые - в качестве лечебных средств.

Широкое  распространение получили фосфаты натрия, которые используются для смягчения воды и в качестве моющих средств.

Поскольку соли фосфорной кислоты  замедляют воспламенение веществ, их применяют для пропитки деревянных конструкций, театральных декораций с целью придания им огнестойкости.

В последние годы при разработке месторождений нефти и газа широко применяются буровые суспензии или жидкости. В этих суспензиях существенную роль играют  фосфаты, ежегодное потребление которых увеличивается. Основная функция фосфатных веществ заключается в уменьшении вязкости буровых суспензий без понижения их плотности, благодаря этому появляется возможность перекачивать тяжелые водные суспензии.

Фосфаты играют важную роль при обработке текстиля из шерсти животных, растительного и синтетического волокна или смеси всех трех.

Фосфорная кислота и фосфаты применяются также в фотографии и в производстве тростникового сахара при его очистке.

Фосфаты марганца используют для фосфатирования стальных изделий, которое предохраняет металл от атмосферной коррозии.

###### 2. Типы   месторождений апатитов

Апатит - это минерал, состав которого в общем виде выражается формулой Са5(Р04)3К, где К – фтор  Р или хлор С1.

Апатит обладает различной окраской, чаще всего зеленоватой. Удельный вес его находится в пределах 3,18-3,41. Твердость по шкале Мооса равна 5.  Температура плавления апатита равна 1660 оС.

Апатит широко распространен среди изверженных пород. Большая часть его рассеяна в колоссальных объемах этих пород. Промышленные скопления апатита встречаются относительно редко.

Все известные апатитовые месторождения по генезису могут быть разделены на три типа:

■	магматические;

■	жильные месторождения

■	         месторождения, приуроченные к пегматитовым жилам, где апатит образуется из остаточного пегматитового расплава.

Апатиту сопутствует ряд полезных компонентов. Так, Хибинские апатит-нефелиновые руды состоят из ряда минералов, важнейшими из которых являются апатит, нефелин, пироксены, титаномагнетит, сфен, ильменит и полевые шпаты.

3. Технические требования к качеству концентратов

Основным компонентом, определяющим качество фосфатных руд, является содержание в них пятиокиси фосфора (Р205).

Для апатитового концентрата, получаемого флотацией из Хибинских апатит-нефелиновых руд, и применяемого для химической переработки на минеральные удобрения и фосфатные соединения, разработан ГОСТ, по которому апатитовый концентрат должен соответствовать следующим показателям

| Показатель | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля оксида фосфора (Р205), %, не менее Массовая доля воды, % | 39 1,0±0,5 |

Для ряда других концентратов  различные отрасли промышленности и сельского хозяйства применяют целый ряд Гостов и технических условий.

4. Технология обогащения апатитов.

Флотация

Основным методом обогащения апатитовых и фосфоритовых руд является флотация.

Все минералы апатитовых руд являются минералами, чьи флотационные свойства близки. Четко выраженный ионный характер связей в кристаллической решетке этих минералов обусловливает их высокую химическую активность по отношению к собирателям и одновременно высокую природную гидрофобность.

Для флотации апатитовых руд обычно используют карбоксильные собиратели, которые большей частью закрепляются на их поверхности химически.

Флотируемость минералов повышается применением часто используемого для флотации апатитовых руд собирателя -  мыла дистиллированного таллового масла  МДТМ и новых перспективных реагентов: смеси МДТМ с высокомолекулярными спиртами,  аминокислот и дифосфоновых кислот.

Применение такого набора реагентов  увеличивает разницу во флотируемости апатита, магнетита, флогопита и кальцита и позволяет выделить несколько концентратов на разных этапах обогащения сырья.

Флотация апатита успешно осуществляется в щелочной среде, создаваемой содой с помощью жирно-кислотных собирателей и жидкого стекла.

Во всех странах, где есть обогатительные фабрики по обогащению апатитов, постоянно работают над усовершенствованием реагентного режима, разрабатывают схемы применения все новых реагентов собирателей, активаторов, регуляторов среды, депрессоров. Лучшие результаты получаются, когда флотация апатита осуществляется в нейтральной среде (рН = 7,2) с подачей в основную операцию жидкого стекла, талового масла, солярового масла и финского реагента Та-Урат.

Например, в  Бразилии апатитовые руды после дробления и измельчения подвергаются двухстадиальному обесшламливанию с последующей флотацией в щелочной среде талловым маслом с депрессией карбонатов и магнетита крахмалом.

Обжиг с последующем гашением водой

Этот способ используется для обогащения апатитовых руд с небольшим содержанием железа и кремния и интенсивно развивается в ряде стран.

Несмотря на то, что это дорогостоящий процесс, для некоторых руд он вполне применим и экономичен. Например, руды, содержащие большое количество карбонатов и тонкую вкрапленность апатита, обычными методами обогащаются плохо, а обжиг с последующим гашением водой и отделением извести дает хорошие показатели.

Обжиг успешно происходит в шахтных печах, во вращающихся печах и в печах с кипящим слоем.

Реакция разложения карбоната является эндотермической и сопровождается потерей в весе обжигаемой руды.  Обожженный материал подвергается гашению, а известковое молоко удаляется декантацией и отмывкой свежей водой.

Радиометрические методы обогащения

Вовлечение в переработку бедных руд требует изыскания способов их предварительного обогащения.

Таковыми являются радиометрические методы обогащения. Бедные апатитовые руды Хибинского рудного поля эффективно обогащаются фотометрической сепарацией.

5. Схемы обогащения апатитовых руд и фабрики

Как уже было сказано, обогащение апатитовых руд чаще всего производится с применением флотации. Для ряда апатитовых руд целесообразно предварительное обогащение радиометрическими методами.

На рис.2 приведена схема обогащения бедных апатитовых руд Хибинского рудного поля с использованием фотометрической сепарации.

Исходная апатитовая руда, предварительно  дробленная до крупности 25-50мм, подвергается фотометрической сепарации ( метод основан на регистрации оптических характеристик материала - цвета, блеска, коэффициента отражения). Руду облучают гамма-излучением радиоактивных источников и разделяют на фракции. Пустая порода направляется в строительную индустрию в качестве щебня, а промпродукт после дробления и измельчения до содержания не менее 60%  класса 74 мкм подвергается основной флотации и затем ряду перечистных и контрольных операций флотации с варьируемым реагентным режимом.  на выходе получают апатитовый концентрат для химической отрасли и отвальные хвосты.

Перспективными, но не достигшими еще достаточно широкого применения как у нас, так и за рубежом, являются схемы тяжелосреднего обогащения в сочетании с флотацией.

Широко распространены магнитно-флотационные схемы. Предварительно из исходной руды магнитной сепарацией извлекается магнетитовый концентрат. Затем из немагнитной фракции методом флотации получают апатитовый концентрат.

Так, для апатитовой руды месторождения Сокли (Финляндия) разработана схема обогащения, включающая дезинтеграцию (промывку) и глубокое обесшламливание руды, измельченной до 0,2 мм, магнитную сепарацию в слабом магнитном поле для выделения магнетита, раздельную флотацию немагнитной фракции и доизмельченных промежуточных продуктов контрольной и перечистных операций, доводку полученных флотационных концентратов в сильном магнитном поле.

По магнитно-флотационным схемам обогащаются и руды месторождения Мо-U-Раnа  (Норвегия), руды, добываемые и перерабатываемые в северной части Швеции компанией L КАВ, а также руды Ковдорского месторождения.

Из исходной руды магнитной сепарацией извлекается магнетитовый концентрат. Из немагнитной фракции флотацией получают апатитовый концентрат.

В США из гематит-магнетит-апатитовой руды по комбинированной магнитно-флотационной схеме получают четыре концентрата: первоначально из исходной руды магнитной сепарацией – магнетитовый и последовательно флотацией – пиритный, апатитовый и гематитовый.

На обогатительных фабриках АНОФ № 2 и 3  ОАО «Апатит» обогащение апатит-нефелиновой руда осуществляется методом флотации.

Предлагаю посмотреть учебный фильм о работе этого предприятия.

Смотреть внимательно, после фильма я попрошу вас ответить на ряд вопросов.

Схема обогащения апатитовой руды

с предварительной фотометрической сепарацией

6. Комплексное использование апатитовых руд

Часто апатитовые содержат руды, кроме апатитов, ряд ценных минералов, которые практически могут быть полностью использованы для различных производств. Пример –кластер ( гроздья)

Схема комплексного использования апатит-нефелиновой руды

Нефелиновый концентрат, содержащий алюминий, натрий, калий, кремнезем, является ценнейшим сырьем для получения алюминия, производства стекла, цемента, бесхлорных удобрений, кальцинированной соды. Почти все эти продукты получаются в процессе производства главного компонента нефелина - алюминия.

Сфеновый концентрат - это исходное сырье для получения двуокиси титана, себестоимость которой в данном случае может быть минимальной. Кроме того, этот концентрат может быть использован для производства нового стеклокерамического материала - ситалла и химически стойкого стекла.

В настоящее время достигнуты хорошие показатели переработки сфенового концентрата на титановые пигменты и наполнители.

Эгириновый концентрат используется как добавка при производстве керамических изделий, глазурей, стекловолокна, новых строительных материалов (пенокерамзита и др.).

Титаномагнетитовый концентрат может быть переработан предварительным восстановлением и затем электроплавкой с получением чугуна и титанового шлака.

Слюдяной концентрат может найти применение в строительстве, резиновой и электронной промышленности, в радиотехнике и электронике.

Полевошпатовый концентрат используется для изготовления изделий из темноцветного стекла.

Помимо рассмотренных выше, в апатитовых рудах могут содержаться довольно редкие минералы.

Например, в рудах Чуктуконского месторождения, кроме фосфатных и железосодержащих минералов, присутствуют в значительных количествах флоренсит, гояцит, моноцит и пирохлор.

При обогащении таких комплексных руд неизбежно возникает проблема разделения минералов с близкими технологическими свойствами, которая традиционно решается повышением селективности (избирательности)  обогатительных процессов.

Научные исследования в настоящее время ведутся по нескольким направлениям: синтез флотационных реагентов направленного действия и использование энергетических методов обработки минерального сырья.

Для направленного изменения поверхностных свойств минералов проводятся широкие исследования по использованию энергетических воздействий, таких как радиационное, ультразвуковое, электрохимическое, механохимическое, плазменное. И если раньше эти направления рассматривались как экзотические, то в связи с началом выпуска промышленных электрохимических кондиционеров пульпы, плазмотронов, линейных ускорителей, ультразвуковых генераторов можно говорить о реальном внедрении новых экологически безопасных технологий в процессы первичной переработки труднообогатимых руд  сложного вещественного состава. Дозированные физические и физико-химические воздействия на поверхность минералов изменяют их свойства в нужном направлении и позволяют перевести труднообогатимые руды в категорию нормально обогатимых.