## Slide 1: Тема урока
Дефекты.
Профилактика.
Причины
появления и
способы их
устранения.

## Slide 2
Задание. Вспомните названия инструментов для штукатурных работ.
Задание. Запишите названия штукатурных инструментов в тетрадь.

## Slide 3
Появиться различные дефекты могут при нарушении технологических процессов:
подготовки поверхностей под оштукатуривание
приготовления растворных смесей
нанесения штукатурных слоев на основание на поверхности штукатурки

## Slide 4: Для предупреждения и устранения эксплуатационных дефектов
необходим регулярный профилактический осмотр и последующий ремонт, который можно совместить с иными работами, например, с косметическим ремонтом всего помещения.

## Slide 5: Вид дефекта -
ОТСЛАИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ
ПРИЧИНЫ:
чрезмерно пересушенная поверхность основания, на которое нанесен обрызг;
пересохшие предыдущие слои, на которые нанесены последующие;
нанесение более прочного раствора на менее прочный

## Slide 6: Способ устранения :
вырубить дефектные участки
заменить их свежей штукатуркой

## Slide 7: Вид дефекта - ДУТИКИ
Дутики – это небольшие бугорки на поверхности штукатурки.
Они легко осыпаются, оставляя в центре белое или желтоватое пятнышко.

## Slide 8: Причина возникновения дефекта ДУТИКИ -
использование при приготовлении растворов невыдержанной извести.
Что это значит?
Мелкие частицы непогашенной извести, попав в штукатурку, начинают постепенно гаситься, выделяя при этом газ. Этот газ и образует дутики выталкивая нанесенную штукатурку.

## Slide 9: Способ устранения:
очистить участок штукатурки с дутиками
оштукатурить поврежденный участок поверхности заново.

## Slide 10: Вид дефекта - ОТЛУПЫ И ВСПУЧИВАНИЯ
Причина:
из-за оштукатуривания сырых поверхностей или постоянного увлажнения оштукатуренных поверхностей.

## Slide 11: Способ устранения отлупов и вспучиваний:
Предварительно поверхность просушить
Удалить вспучившиеся места
Заново оштукатурить

## Slide 12: Вид дефекта - ТРЕЩИНЫ
Трещины - самый распространенный технологический дефект штукатурки.

## Slide 13: Вид дефекта – МЕЛКИЕ ТРЕЩИНЫ
Причина:
применялся жирный или плохо перемешанный раствор, в котором места с высоким содержанием вяжущего перемежаются с местами с высоким содержанием заполнителя.

## Slide 14: Способ устранения :
Мелкие трещины устраняются перетиркой имеющимся раствором или гипсовым тестом с мелом (на одну часть гипсового теста берется две или три части мела).

## Slide 15: Вид дефекта – КРУПНЫЕ ТРЕЩИНЫ
Причины:
слишком быстрое высыхание,
нанесение слишком толстого слоя медленно схватывающегося раствора за один прием,
нанесение следующего слоя штукатурки на еще не схватившийся предыдущий слой.

## Slide 16: Способ устранения крупных трещин:
следует разрезать отрезовкой, смочить водой
замазать раствором

## Slide 17: Вид дефекта – РЖАВЫЕ ПЯТНА:
Причина возникновения:
через штукатурку в течение длительного времени просачивались влага или смолистые вещества.

## Slide 18: Способ устранения ржавых пятен:
устранить причину возникновения ржавых пятен.
снять старую краску, например счистить ее ножом.
промыть поверхность теплым 3%-ным раствором соляной кислоты
снять проржавевшую штукатурку
заменить ее новой

## Slide 19: Вид дефекта – Жирные пятна
Причина возникновения:
на штукатурку были нанесены невысыхающие животные масла.

## Slide 20: Способ устранения :
размывание всего участка и обработка спиртовым лаком
после полного высыхания заделать раствором или гипсовой смесью

## Slide 21: Вид дефекта - ВЫСОЛЫ
Высолы - это кристаллизация солей на поверхности кирпича.
ПРИЧИНА возникновения - вымывание различных солей из кладочного раствора.

## Slide 22: Способ устранения :
Обработать специальным смывочным раствором
Оштукатурить

## Slide 23: Вид дефекта - НАБЕЛ
НАБЕЛ – это толстый слой старой извести на поверхности )

## Slide 24: Способ устранения :
хорошенько смочить поверхность стен или потолка теплой водой
счистить побелку шпателем
отшлифовать наждачной бумагой
прогрунтовать поверхность валиком или кистью
поверхность стен или потолка выровнять смесью на основе гипса

## Slide 25: Домашнее задание
1. Составить таблицу «Дефекты штукатурки»
2. Дома (в квартире) проверить оштукатуренные поверхности на наличие дефектов
№ п/п | Название дефекта | Причина возникновения | Способ устранения
1 | Отслаивание штукатурки | чрезмерно пересушенная поверхность основания, на которое нанесен обрызг; пересохшие предыдущие слои, на которые нанесены последующие; нанесение более прочного раствора на менее прочный | вырубить дефектные участки заменить их свежей штукатуркой
2 | Дутики | использование при приготовлении растворов невыдержанной извести | …..
3 | Отлупы и вспучивания | ….. | …..
4 | ….. |  |