## Slide 1: ИГРА «Пороховая бочка»
разработала:
мастер производственного обучения
Астафьева Ирина Германовна
ГБПОУ РХ « ТЕХНИКУМ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СЕРВИСА»

## Slide 2: Цель игры:
Закрепить знания, полученные при изучении модуля «Подготовительно-сварочные работы»
Задачи:
Закрепить знание ПК 1.1.Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.
Закрепить знание ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную аппаратуру для газовой сварки и резки
Закрепить знание ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку.
Закрепить знание ПК 1.4. Проверять точность сборки.

## Slide 3: Правила игры
В игре принимают участие две команды- «два корабля».
На каждом корабле назначается капитан (руководит работой команды), лоцман (определяет маршрут движения) и хранитель времени (следит за временем выполнения задания).
Команды по очереди открывают ячейки игрового поля, выполняют задания. В случае невыполнения задания, право ответа переходит команде-сопернику.
За каждое выполненное задание команда зарабатывает определенное количество баллов – «золотых монет». Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов

## Slide 4: Какие же тайны скрывает старая карта?
– вопрос, цена 10 золотых монет (на подготовку – 2 мин)
– аукцион. Команды назначают свою цену. Право ответа на вопрос переходит команде, назначившей наибольшую цену. Если команда отвечает верно, то данная цена добавляется к имеющимся очкам, если отвечает неверно, то цена вычитается из имеющихся очков (на подготовку 5 мин)
– шут. Творческое задание. За выполнение команда получает 10 баллов (на подготовку 2-3 мин)
– клад. Команда получает очки, не выполняя никакого задания. Есть клады по 10, 20 и 50 золотых монет
- пороховая бочка. При попадании на данную ячейку все заработанные командой ранее очки сгорают. Набор очков начинается сначала.
?

## Slide 5
 | А | Б | В | Г | Д
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 

## Slide 6: А1 ?
Типовые слесарные операции, применяемые при подготовке металла к сварке.
Ответ

## Slide 7: Ответ
1. Разметка, правка, гибка металла
2. Рубка, резка металла
3. Опиливание металла
Назад

## Slide 8: Б1 ?
Что включает в себя выполнение сборки изделий под сварку
Ответ

## Slide 9: Ответ
Сборка пластин в нижнем положении сварного шва
на прихватки
Назад

## Slide 10: В1 10 баллов
Назад

## Slide 11: Г1 ?
Основные инструменты для рубки металла
Ответ

## Slide 12: Ответ
молоток, зубило, тиски
Назад

## Slide 13
Д1 20 баллов
Назад

## Slide 14: А2 ?
Основные инструменты для резки металла
Ответ

## Slide 15: Ответ
ножницы ручные, ножовка, тиски
Назад

## Slide 16: А3
Назад

## Slide 17: А5
Назад

## Slide 18: В5 50 баллов
Назад

## Slide 19: Г2
Задание:
Исполнить песню, в которой упоминаются любые понятия сварки
Назад

## Slide 20: Б4
Задание:
Составить стихотворение, в котором используются слова:
СИЛА
СКОРОСТЬ
МОЩНОСТЬ
РАБОТА
Назад

## Slide 21: Д5
Задание:
Пантомимой изобразить какое-либо понятие из модуля «Подготовительно-сварочные работы»
Назад

## Slide 22: Б2 - аукцион
Задание Назовите технический термин, последняя (пропущенная) часть которого является началом другого слова: ОЛОВЯН ВУ
Ответ

## Slide 23: Ответ
ОЛОВЯН НАЯ ВУ
ОЛОВЯННАЯ, НАЯВУ
Назад

## Slide 24: Д3 - аукцион
Задание При прихватке соединений из элементов разной толщины дугу направляют на элемент большей толщины. В таких случаях после полного охлаждения прихватки с трещиной в непосредственной от нее близости______________
_____________________________
Ответ

## Slide 25: Ответ
устанавливают новую прихватку, а прихватку с трещиной запиливают.
Назад

## Slide 26: В2 - ?
Что называется прихваткой
Ответ

## Slide 27: Ответ
Прихватка это короткий сварной шов
для фиксации взаимного расположения подлежащих сварке деталей и узлов
Назад

## Slide 28: Д2 -?
Длина прихватки составляет ___ -___ мм для поворотных стыков и __ - ____ мм для-неповоротных стыков
Ответ

## Slide 29: Ответ
Длина прихватки составляет 30 - 50 мм для поворотных стыков и 40 - 60 мм для-неповоротных стыков
Назад

## Slide 30: Б3 - ?
Поперечное сечение прихватки не должно превышать __________
Ответ

## Slide 31: Ответ
1/8 сечения полного шва.
Назад

## Slide 32: В3 - ?
Сварочный ток при сварке прихватки должен быть на _____выше чем при сварке.
Ответ

## Slide 33: Ответ
20—30 %
Назад

## Slide 34: Г3 - ?
При взаимодействии карбида кальция с водой получается__
Ответ

## Slide 35: Ответ
ацетилен
Назад

## Slide 36: А4- ?
Ответ
При избытке кислорода сварочное пламя становиться ___________________________, а при избытке ацетилена пламя становиться _________________________________.

## Slide 37: Ответ
окислительным,
науглероживающим
Назад

## Slide 38: В4- ?
Подготовка металла под сварку состоит из
Ответ

## Slide 39: Ответ
заготовки деталей, разделки свариваемых кромок и зачистки их от загрязнений.
Назад

## Slide 40: Г4- ?
Прихватка служит для _______-.
Ответ

## Slide 41: Ответ
точного фиксирования деталей в узле, предотвращения их смещения при сварке, повышения жесткости узла, уменьшения зазоров и снижения остаточных деформаций.
Назад

## Slide 42: Д4 - ?
Шаг прихватки зависит от
Ответ

## Slide 43: Ответ
марки сплава, толщины деталей, жесткости узла, зазоров и вида сварки
Назад

## Slide 44: Б5- ?
Назовите имя шведского ученого, предложившего в 1907 г. наносить на металлический электрод покрытие, которое, разлагаясь при горении дуги, обеспечивало хорошую защиту расплавленного металла от воздуха и его легирование необходимыми для качественной сварки элементами. Научные труды, которого стали важным этапом в развитии дуговой сварки.
Ответ

## Slide 45: Ответ
КЕЛЬБЕРГ
Назад

## Slide 46: Г5- ?
Кому первому принадлежит открытие электродуговой сварки не плавящимся электродом?
Ответ

## Slide 47: Ответ
(Да, именно Николай Николаевич Бенардос в 1882 году.)
Назад