Определение физических свойств природных строительных материалов

(Дидактические материалы)

Практическое занятие

Профессия: 08.01.27 Мастер

общестроительных работ

ОП.04 Основы строительного

материаловедения.

Физика.

Тема 3.1. Каменные и древесные

строительные материалы. Коррозия

камня и защита его от разрушения.

Физические и механические свойства

древесины».

Преподаватели: Н.Ю. Сидорова

Е.В. Горюшкина

г. Михайловка,

2023

- Классификация горных пород

По условиям образования горные породы разделяют на основные группы:

- Магматические (первичные) горные породы образовались при охлаждении и отвердевании магмы.

Схема 1 - 1.	 Магматические (первичные) горные породы

- Осадочные (вторичные) горные породы образовались в результате естественного процесса разрушения других пород под влиянием механического, физического и химического воздействия внешней среды.

Схема 2 - Классификация осадочных горных пород

- Метаморфические (видоизмененные) горные породы образовались в результате последующего изменения первичных и вторичных пород, связанного со сложными физико-химическими процессами в земной коре (давлением, температурой и т. п.):

- мраморы,

- кварциты,

- глинистые сланцы.

- Характеристика разновидности породообразующих минералов и горных пород из числа изверженных, осадочных и метаморфических

Гранит - наиболее распространенный представитель глубинных магматических горных пород. Это - массивная равномерно-кристаллическая порода, состоящая в основном из кварца (20-40%), калиевого полевого шпата и реже из щелочного плагиоклаза (40-60%), слюды, иногда роговой обманки и пироксена (5–20%). Технические свойства гранитов определяются их минералогическим составом, структурой н свежестью. Чем больше в них кварца, зерна которого непосредственно связаны между собой, тем граниты прочнее, тверже, устойчивее против выветривания. Свежесть полевых шпатов, небольшое содержание слюды и заметное содержание кварца, равномерная мелкозернистая структура, отсутствие пирита — все это признаки гранитов высокой прочности и устойчивости. Помутнение, а иногда и полная утрата блеска у полевых шпатов и слюды, присутствие пирита, значительное количество слюды, наличие ксенолитов, шлиров характеризуют пониженное качество гранитов.

Граниты достаточно тверды, сравнительно хорошо поддаются обработке с правильным расколом при разделке и имеют: плотность – 3,17 г/см3; водопоглощение – 0,2%; истираемость – 1,4 г/см2м. Они хорошо полируются, но повышенное содержание слюды снижает их полируемость. Отдельные разновидности гранита обладают красивым рисунком на отполированных плоскостях. Обладая высокими техническими качествами и эксплуатационными показателями, каменные материалы из гранитов широко используются для дорожных и мостовых сооружений.                                                Они применяются в необработанном, грубоколотом виде (глыбы, бутовый камень и яр) или в разной мере обработанные: тесаные (брусчатка, шашка для мозаики, плиты, блоки, бортовой камень), колотые (шашка для мощения и пакеляжа) и в особенности дробленые (щебень). Красивая окраска (рисунок) некоторых разновидностей гранитов дает возможность применять их для различных отделочных работ. К отрицательным свойствам гранитов надо отчасти отнести их невысокую огнестойкость — они резко снижают прочность при температуре свыше 800° С.

Сиениты, содержащие заметное количество кварца, являются переходными породами между сиенитами и гранитами. Структура сиенитов обычно равномерно-кристаллическая, но встречаются и порфировидные разности. Окраска сиенитов чаще бывает серая, красноватая, темно-зеленоватая. Удельный вес - 2,7–2,9; объемный вес - 2,6–2,8; пористость и водонасыщение незначительные. Прочность при сжатии у сиенитов колеблется в пределах 1200–1800 кг/см2; по сравнению с гранитами они несколько мягче, лучше полируются и более вязки, в особенности если содержат в своем составе амфиболы и пироксены. В дорожном строительстве они имеют такое же применение, как и граниты.

Диориты состоят из кислого плагиоклаза (около 75%), роговой обманки, реже биотита и авгита. Иногда в состав диорита входит кварц, и такой диорит называется кварцевым. В зависимости от преобладания цветных минералов различают рогово-обманковый, авгитовый, биотитовый диориты. Структура у них равномерно-кристаллическая, окраска от темно-зеленоватой до черно-зеленой, удельный вес -                             2,7-3,0; прочность при сжатии в среднем достигает 1800-2400 кг/см2 ; они отличаются повышенной вязкостью и устойчивостью против выветривания.

Мелкозернистые разности их, помимо высоких механических показателей, характеризуются твердостью, хорошей колкостью и обрабатываемостью, являясь высокосортным сырьем для изготовления брусчатки, плит др. Наравне с гранитами и сиенитами диориты пригодны для изготовления различных видов каменной продукции для дорожного строительства.

Мрамор состоит из сросшихся кристаллов кальцита с примесью магнезита и других минералов. Мрамор образовался в основном из известняков. По цвету он бывает белым, розовым, красным, коричневым и черным. Прочность мрамора при сжатии в среднем составляет 1000 кгс/см2, плотность мрамора составляет 2,2—2,6 г/см³. Он легко пилится на плитки и хорошо полируется, применяется чаще всего в качестве облицовочных плиток для декоративных и облицовочных работ, но может быть применен для получения щебня или крошки.

Таблица 1 – истинная плотность некоторых строительных материалов

| Материал | Плотность, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | истинная | средняя |
| Сталь | 7580 – 7900 | 7800 – 7850 |
| Гранит | 2700 – 2800 | 2600 – 2700 |
| Известняк (плотный) | 2400 – 2600 | 1800 – 2400 |
| Песок | 2500 – 2600 | 1450 – 1700 |
| Цемент | 3000 – 3100 | 900 – 1300 |
| Керамический кирпич | 2600 – 2700 | 1600 – 1900 |
| Бетон тяжелый | 2600 – 2900 | 1800 – 2500 |

Таблица 2 – Плотность гранита

| Виды гранита | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- |
| Габбро | 3070 |
| Лезниковский | 2650 |
| Капустинский | 2700 |
| Покостовский | 2640 |
| Емельяновский | 2650 |
| Масловский | 2710 |