Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по теме:

«Исследование влияния глицеринового эфира канифоли на лакокрасочные материалы»

Выполнил:

Учащийся 10 класса «Ж»

Черняков Максим Дмитриевич

Научный руководитель:

учитель химии

Попова Светлана Ивановна

Тамбов, 2026

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время лакокрасочные материалы играют колоссальную роль в повседневной жизни. Они образуют пленки, которые могут защищать поверхности от воды, коррозии, температуры, вредных веществ и придавать определенный вид, цвет и фактуру. Эти свойства активно применяются в машиностроении, судостроении, мебельном производстве, строительстве, маникюре и других областях. Основой лакокрасочной промышленности являются растворы пленкообразующих веществ, то есть лаки. Для улучшения их свойств на производстве прибегают к различным добавкам, среди которых одним из самых доступных и эффективных считается раствор глицеринового эфира канифоли. Однако, предстоит установить, как именно ГЭК влияет на качество лаков.

Цель работы: исследовать влияние глицеринового эфира канифоли на свойства лакокрасочных материалов.

Задачи:

- Посетить АО «Пигмент»

- Подробно ознакомиться с  темой исследования

- Изучить научную литературу по выбранной теме

- Провести эксперименты на базе  научной лаборатории химического предприятия

- Сделать выводы

Для их выполнения использовали методы: наблюдения, эксперимента, анализа и сравнения.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Глицериновый эфир канифоли(ГЭК), или эфир гарпиуса – это твёрдая стекловидная смола (Рис.№0), сложный эфир трехатомного спирта - глицерина и смоляных кислот канифоли. Получают в результате реакции этерификации расплавленной канифоли с глицерином или пентаэритритом. В лакокрасочной промышленности он используется как добавочный компонент, изменяющий характеристики лакокрасочных материалов в виде прозрачного раствора в ксиоле или толуоле. Технический эфир канифоли должен быть прозрачным, полностью растворяться в спиртобензольной или спиртотолуольной смеси, не иметь склонности к кристаллизации.

Впервые ГЭК был получен во второй половине 19 века ученым Шаалем, однако информацию о нем не удается найти.

Промышленное производство ГЭК началось в 1928 году японской компанией «Apakawa Chemical Industries». Продукт выпускался под торговой маркой «ESTER GUM» как сырье для лакокрасочной промышленности.

В наше время ГЭК активно производят в России, США, Канаде, Китае, Индии, Южной Корее, Малайзии, Бразилии, странах Европы и ряде других.

Такой интерес к нему вызван несколькими факторами:

- Нетоксичность

- Экономическая эффективность при соотношении цена/качество

- Универсальность применения

- Натуральность и технологичность

- Возобновляемость сырья

Применение ГЭК:

- Производство лаков для наружных и внутренних работ

- Производство дорожных битумных термопластиков

- Производство пленкообразующих составов для деревообработки и мебельной промышленности

- Изготовление термоклеев (клей-расплавов или горячих клеёв)

- Изготовление порозаполнителя для грунтования крупнопористых пород древесины

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Рисунки(Рис№), таблицы(Табл.№n) и графики(Граф.№n) вынесены в раздел ПРИЛОЖЕНИЕ

1)После посещения  АО «Пигмент», выбрали лабораторию для  исследования  и познакомились с методикой работы на  необходимом оборудованием.

2)Следующим шагом было составление конкретного плана выполнения работы:

- Подготовить образцы лака с определенным количеством добавленного ГЭК

- Проверить 5 основных свойств лака для каждого образца: цветность по йодометрической шкале, условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ, время высыхания и твердость пленки.

- Проверить блеск и время высыхания лака в эмали

- Подвести итог и сделать вывод

3)Подготовка образцов

В качестве лака мы взяли ПФ-060, так как он самый распространенный и доступный. Подписали 4 склянки, соответственно количеству ГЭК, т.е. без ГЭК, 5% ГЭК, 10% ГЭК, 15% ГЭК. Далее добавим по 200 грамм ПФ-060 и 0г ГЭК, 10г ГЭК, 20г ГЭК, 30г ГЭК соответственно.

4) Проверка цвета по йодометрической шкале (Рис.№2)

10 см³ материала поместим в пробирку и установим её в штатив между двумя пробирками с растворами сравнения, наиболее близкими по интенсивности цвета к взятому материалу. Интенсивность цвета определили в проходящем дневном свете на расстоянии от 30 до 50 см, на белом фоне, взяв лист бумаги. Определили, к какой пробирке шкалы по интенсивности окраски наиболее близко подходит испытуемый материал.

Результаты для удобства занесли в таблицу(Табл.№1) и составили по ним график(Граф.№1), отражающий изменение цветности раствора с увеличением концентрации ГЭК. Получили линейный график, по которому видно, что цветность прямо пропорционально увеличивается с добавлением ГЭК. Это обусловлено тем, что изначальная цветность ПФ-060 составляет 5 единиц, а ГЭКа 60.

5)Определим условную вязкость лака.

Для определения условной вязкости растворов нужно довести их температуру до 20°С. В нашем случае растворы были комнатной температуры и мы охлаждали их в емкости со льдом. Далее переливали часть раствора в вискозиметр 243 с диаметром сопла 4 мм (Рис.№3), прикрыв нижнее отверстие тканью. Далее одновременно открыли его и включили секундомер для фиксации времени, за которое весь раствор вытечет. Записали данные в таблицу(Табл№2) и проанализировали их с помощью графика(Граф.№2)

График показывает, что условная вязкость неравномерно уменьшается, т.е. ГЭК делает раствор более текучим.

6)Определим массовую долю нелетучих веществ.

Для определения массовой доли нелетучих веществ мы помещали в емкость из специальной бумаги навеску 1,5-2 грамм вещества и выдерживали в сушильном шкафу (Рис.№4) при температуре 140±2°С в течение 1 часа. Далее аппарат считал результаты, а мы их вносили в таблицу(Табл.№3) и анализировали с помощью графика(Граф.№3)

Из проведенного опыта мы выяснили, что хоть массовая доля нелетучих веществ становится выше, меняется не значительно, оставаясь примерно в том же диапазоне.

Следующим этапом работы нужно было выявить время высыхания и твердость лака, а для этого необходимо довести растворы до рабочей вязкости (25-30 сек). Для этого мы добавляли сиккатив НФ-1, проверяя

условную вязкость по вискозиметру ВЗ 246(аналогично пункту 5).

7) Определим твердость лака.

Для начала мы подготовили образцы к анализу. Подписали 4 стеклянных пластины для нанесения растворов ПФ-060 каждой концентрации ГЭК для горячей сушки при 80°С и 4 таких же для холодной сушки при 20°С.

После подготовки образцов перешли к измерению твердости при помощи твердомера (Рис.№6). Метод основан на определении времени затухания маятника при соприкосновении с лакокрасочным покрытием. Сначала установили в твердомер контрольную чистую стеклянную пластину без покрытия, число которое покажет прибор будет эталонным.

Аналогично определили число колебаний для пластин с нанесенным покрытием, значение твердости же получим как  частное эталонного значения и значения образца. Отсюда значения образцов, высушенных при холодной сушке в таблице (Табл.№4) и графике(Граф.№4)

И при горячей сушке(Табл.№5), (Граф.№5)

В обоих случаях добавленный ГЭК значительно увеличивает твердость покрытия, делая его менее восприимчивым к внешним воздействиям.

8) Определим время высыхания образцов:

Время высыхания - это промежуток времени, в течение которого достигается определенная степень высыхания. В нашем случае должна быть достигнута степень высыхания 3. Это та, при которой лист бумаги перестанет прилипать к покрытию.

Первым делом лак нанесли из пластины из жести, предварительно подписав их, зафиксировали под прямым углом  и выдержали в течение указанного в нормативно-технической документации времени. Далее на окрашенную пластину поместили листок бумаги и на середину установили гирю массой 200г (Рис.№6).  снимали гирю и проверяли степень высыхания, пока не была достигнута нужная степень высыхания. Получили результаты и внесли в таблицу(Табл.№6), составили по ним график (Граф.№6)

Время высыхания было неизменно, то есть концентрация ГЭКа никак не влияет на время высыхания лака.

9)Получим из образцов эмаль для следующих экспериментов:

Для этого используем бисерную мельницу (Рис.№7). Замесим лак, наполнитель(микрокальцит), сиккатив(НФ-1) и пигмент (двуокись титана) в соотношениях соответствующих рецептуре АО «Пигмент».

10)Проверим блеск эмали:

Для этого пригодился блескомер (Рис.№8). Эмаль нанесли на стеклянные подписанные пластины, откалибровали прибор и провели измерения. Данные внесли в таблицу(Табл.№7) и составили график зависимости (Граф.№7)

Можно заметить, что блеск увеличивается вместе с концентрацией ГЭК. В большинстве случаев это полезно, однако на матовых покрытиях с высоким блеском царапины и повреждения становятся заметнее.

11)Определим время высыхания эмали:

Опыт проводили аналогично времени высыхания лака в пункте 8. Нанесли раствор на стеклянные пластины, провели сушку, наложили лист бумаги и установили гирю массой 200г (Рис.№6), когда была достигнута степень высыхания 3 зафиксировали результат в таблице(Табл.№8) и проанализировали с помощью графика (Граф.№8)

Время высыхания не изменилось, значит ГЭК не влияет на время высыхания эмали.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

После проведения экспериментальной части можно точно сказать, что ГЭК влияет на свойства лака, однако что именно мы узнали о возможностях этой добавки:

- Изменяет цветность, если лак изначально был желтоват, то при добавлении ГЭК цвет постепенно буреет, с увеличением концентрации добавки. Качество покрытия не меняется, однако теряется изначальный цвет лака.

- Раствор становится более текучим, ведь уменьшается условная вязкость. С одной стороны это позволяет регулировать параметр с помощью ГЭК, с другой стороны при большой его концентрации вещество будет стекать с вертикальных покрытий и увеличится количество неровностей, кратеров и пузырей.

- Массовая доля нелетучих веществ остается в одном диапазоне, хоть и незначительно растет.

- Твердость покрытия сильно возрастает, что несомненно оказывает положительное воздействие, ведь покрытие становится менее восприимчиво к внешним воздействиям.

- Эмаль улучшает блеск. Обычно это считается хорошим параметром, однако на матовых покрытиях с большим блеском становятся заметнее царапины, пыль и повреждения.

- Время высыхания не изменяется как у лака, так и у приготовленной на его основе эмали.

ВЫВОДЫ

Мы провели серию экспериментов на АО «Пигмент», используя профессиональное оборудование, и смогли исследовать влияние ГЭК на лакокрасочные материалы.

Выяснили, что ГЭК имеет много преимуществ и положительных свойств, которые можно и нужно использовать в промышленности, однако в рациональных количествах, ведь излишнее добавление ГЭК, как и любой другой добавки, может ухудшить или сделать непригодным к использованию продукт.

Мы установили конкретные преимущества ГЭК:

- Значительное повышение твердости покрытия

- Возможность регулировать условную вязкость лака

- Улучшение блеска покрытия

- Сохранение с небольшой погрешностью изначальной массовой доли нелетучих веществ.

Также возможные проблемы при его применении:

- Повышается риск возникновения пузырей, кратеров и неровностей при нанесении при низкой условной вязкости

- Теряется изначальный цвет лака

При всем этом ГЭК может быть эффективно использован в производстве красок для дорожных разметок, которые подвержены постоянному воздействию перепадов температур и быстро стираются колесами. Добавление ГЭК повысит долгосрочность и четкость линий, что повысит безопасность на дорогах. Будет полезным в производстве водостойких нитролаков для покрытия деревянных частей мебели, ведь имеют большую влагостойкость и термостойкость, чем, например, лаки на резинатах. Эффективен ГЭК будет и в качестве пленкообразователя лаков, которые будут образовывать глянцевые покрытия, ведь помимо надежности придается блеск. Это можно использовать, например, для покрытия гитар, полов и других предметов.

СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

- ЛКМ(лакокрасочные материалы)-смеси, используемые для покрытия поверхностей с целью защиты, декорации и улучшения эксплуатационных свойств.

- ПФ-060(пентафталиевый-060)-тип синтетической смолы.

- ГЭК(глицериновый эфир канифоли)-важный компонент в производстве ЛКМ, используется в качестве добавки.

- НФ-1( нафтенат свинцово-марганцевый)-сиккатив, ускоряющий высыхание лакокрасочных материалов.

- Пленкообразователи (плёнкообразующие вещества) — это высокомолекулярные синтетические или природные вещества, способные образовывать плёнку при нанесении на твёрдую поверхность.

- Сиккатив (от лат. siccativus — «высушивающий») — вспомогательное вещество, которое вводят в лакокрасочные материалы для ускорения процесса «высыхания». Химически сиккативы — катализаторы окислительной полимеризации растительных масел.

- Пигмент (от лат. pigmentum — «краска») — высокодисперсное порошкообразное красящее вещество, которое придаёт материалам непрозрачность, цвет, противокоррозионные и другие свойства. В отличие от красителей, которые растворяются в рабочей среде, пигменты образуют с ней устойчивые суспензии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКИ

1.Сорокин М.Ф. «Химия и технология пленкообразующих веществ»

2. Соломон Д.Г. «Химия органических образователей»

3.Уильрих Пот «Полиэфиры и алкидные смолы»

4. https://ru.wikipedia.org/

5. https://www.rst.gov.ru/portal/gost/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис.№1.Готовая продукция

Рис.№2. Йодометрическая шкала

Рис.№3.Вискозиметр

Рис.№4.Сушильный шкаф

Рис.№5.Работа на приборах

Рис.№6.Определение времени высыхания лакокрасочных материалов.

Рис.№7. Работа на приборах.

Рис.№8. Блескомер

Табл.№1. Зависимость цветности от % содержания ГЭК.

Табл.№2. Зависимость условной вязкости от % содержания ГЭК

Табл.№3. Соотношение % содержания ГЭК и массовой доли нелетучих веществ.

Табл.№4. Зависимость   твердости от % содержания ГЭК при комнатной температуре.

Табл.№5. Зависимость   твердости от % содержания ГЭК при температуре 80°С.

Табл.№6. Зависимость времени высыхания лака от % содержания ГЭК.

Табл.№7. Соотношение % содержания ГЭК и  % блеска.

Табл.№8. Зависимость времени высыхания эмали  от % содержания ГЭК.

Граф.№1

Граф.№2

Граф.№3

Граф.№4

Граф.№5

Граф.№6

Граф.№7

Граф.№8