## Slide 1
МАОУ "Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина"
«Исследование влияния глицеринового эфира канифоли на свойства лакокрасочных материалов»
Тамбов 2026
Выполнил:
Черняков Максим Дмитриевич,
ученик 10Ж класса
Научный руководитель:
учитель химии
Попова Светлана Ивановна
Notes: 1
1

## Slide 2
Цель:
Исследовать влияние глицеринового эфира канифоли на свойства лакокрасочных материалов
Notes: 2

## Slide 3
Задачи
1.Посетить химическое предприятие АО «Пигмент»
2.Выбрать тему исследования
3.Изучить научную литературу по выбранной теме
4.Провести эксперименты на базе научной лаборатории АО «Пигмент»
5.Сделать выводы
Notes: 3

## Slide 4
Актуальность
1.Соответствие глобальным трендам «зеленой» химии и устойчивого развития.
2.Потребность в импортозамещении и развитии отечественной сырьевой базы.
3.Расширение функциональности и модификация свойств ЛКМ.
4.Потенциал для создания материалов специального назначения:
-антимикробных покрытий
-быстросохнущих композиций.
-экологичных грунтовок и праймеров с высокой адгезией.
Notes: 4

## Slide 5
Актуальность
Notes: 5

## Slide 6
Термины и сокращения
ЛКМ(лакокрасочные материалы)-смеси, используемые для покрытия поверхностей с целью защиты, декорации и улучшения эксплуатационных свойств;
ПФ-060(пентафталиевый-060)-тип синтетической смолы;
ГЭК(глицериновый эфир канифоли)-важный компонент в производстве ЛКМ, используется в качестве добавки;
НФ-1( нафтенат свинцово-марганцевый)-сиккатив, ускоряющий высыхание лакокрасочных материалов
Notes: 6

## Slide 7
Экспериментальная часть
Notes: 7

## Slide 8
1.Подготовить 4 образца ПФ-060: без ГЭКа, с 5% ГЭКа, 10% ГЭКа и 15% ГЭКа
2.Провести анализ 5 основных свойств каждого лака: цветность по йодометрической шкале, условную вязкость, массовую долю нелетучих веществ, время высыхания и твердость пленки.
3.Проверить блеск и время высыхания лака в эмали
4.Подвести итог и сделать вывод
План работы
Notes: 8

## Slide 9
1.Взяли 4 чистых склянки и подписали их соответственно добавленному количеству ГЭКа.
2.Добавили ГЭК в подписанные склянки:0г, 10г, 20г и 30г.
3.Перемешали до образования однородной смеси
Подготовка образцов ПФ-060
Notes: 9

## Slide 10
1.Определение цветности по йодометрической шкале
1.Поместили образцы в пробирки
2.Визуально сравнили цвет с веществами пробирок по йодометрической шкале
3.Определили цветность
Notes: 10

## Slide 11
Процент ГЭК | Цветность
- | 5
5 | 10
10 | 15
15 | 20
Зависимость цветности от% содержания ГЭК
Notes: 11

## Slide 12
Notes: 12

## Slide 13
1.Довели образец до температуры 20°С
2.Перелили в вискозиметр ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм
3.По секундомеру зафиксировали время, за которое вытечет весь образец
2.Определение вязкости лака
Notes: 13

## Slide 14
Процент ГЭК | Условная вязкость, сек
- | 188
5 | 131
10 | 103
15 | 84
Зависимость условной вязкости лака от % содержания ГЭК
Notes: 14

## Slide 15
Notes: 15

## Slide 16
Навеску продукта массой 1,5-2 г выдержали в сушильном шкафу при температуре 140+-2°С в течение 1 часа.
3.Определение массовой доли нелетучих веществ
Notes: 16

## Slide 17
Процент ГЭК | Массовая доля нелетучих в-в, %
- | 53
5 | 53,5
10 | 54,2
15 | 55,2
Зависимость массовой доли нелетучих веществ от % содержания ГЭК
Notes: 17

## Slide 18
Notes: 18

## Slide 19
Время высыхания и твердость лака нужно определять только в растворе, разбавленном до рабочей вязкости!
Для этого добавляли сиккатив НФ-1, пока не получили нужную вязкость(25-30 сек)
Notes: 19

## Slide 20
4.Определение твердости лака
А)Подготовка образцов
-Подписали 8 стеклянных пластин пластину для нанесения растворов ПФ
-Нанесли растворы,
четыре раствора высушили при температуре 80°С,оставшиеся четыре при 20°С
Notes: 20

## Slide 21
Б) Проведение измерений
-Поместили в твердомер контрольную стеклянную пластинку и установим эталонное число колебаний
-Установили число колебаний с восемью подготовленными образцами
-Установили твердость каждого, как частное эталонного числа и числа колебаний с образцом
Notes: 21

## Slide 22
Процент ГЭК | Твердость при (20+-2)°С, ч
- | 0.14
5 | 0.18
10 | 0.20
15 | 0.25
Зависимость твердости от % содержания ГЭК при 20°С
Notes: 22

## Slide 23
Notes: 23

## Slide 24
Процент ГЭК | Твердость при (80+-2)°С, ч
- | 0.25
5 | 0.31
10 | 0.32
15 | 0.35
Зависимость твердости от % содержания ГЭК при 80°С
Notes: 24

## Slide 25
Notes: 25

## Slide 26
5.Определение времени высыхания образцов
Определили время, в течение которого образцы достигнут степени высыхания III, для этого:
-нанесли образцы на пластину из жести;
-накрыли листом бумаги;
-на середину листа поместили гирю массой 200г;
-засекли время, через которое бумага перестала прилипать к образцу(т.е. образец достиг степени высыхания III)
Notes: 26

## Slide 27
Процент ГЭК | Время высыхания, ч
- | 5
5 | 5
10 | 5
15 | 5
Зависимость времени высыхания лака от % содержания ГЭК
Notes: 27

## Slide 28
Notes: 28

## Slide 29
6.Получение эмали для следующих опытов
В бисерной мельнице в соотношениях согласно рецептуре АО «Пигмент» замесили:
-Образец ПФ-060
-Наполнитель(микрокальцит)
-Сиккатив(НФ-1)
-Пигмент(двуокись титана)
Notes: 29

## Slide 30
7.Определение блеска эмали.
-Нанесли образцы эмали на чистые стеклянные пластины, предварительно подписав их
-Откалибровали блескомер
-С помощью прибора определили блеск образцов
Notes: 30

## Slide 31
Процент ГЭК | Блеск,%
- | 50
5 | 60
10 | 60
15 | 70
Зависимость блеска лака от % содержания ГЭК
Notes: 31

## Slide 32
Notes: 32

## Slide 33
1.Время высыхания эмали определяли аналогично лаку:
2.Нанесли образцы на пластину из жести
3.Накрыли листом бумаги
4.На середину листа поместили гирю массой 200г
5.Засекли время, через которое бумага перестала прилипать к образцу(т.е. образец достиг степени высыхания 3)
Определение времени высыхания эмали
Notes: 33

## Slide 34
Процент ГЭК | Время высыхания, ч
- | 17
5 | 17
10 | 17
15 | 17
Зависимость времени высыхания эмали от % содержания ГЭК
Notes: 34

## Slide 35
Notes: 35

## Slide 36
ГЭК изменяет на характеристики ПФ-060, влияя на его качество.
С добавлением ГЭК:
Возрастает цветность(оттенок лака становится ближе к бурому/коричневому)
Уменьшается условная вязкость, лак становится более текучим.
Незначительно увеличивается массовая доля нелетучих веществ, свойства лака почти не изменяются
Твердость лака значительно увеличивается
Эмаль улучшает блеск
Время высыхания лака и эмали почти неизменно
Выводы на основе экспериментов:
Notes: 36

## Slide 37
Положительные эффекты ГЭК:
Значительное повышение твердости покрытия
Возможность регулировать условную вязкость лака
Улучшает блеск покрытия
Отрицательные эффекты ГЭК:
Повышается риск возникновения пузырей, кратеров и неровностей при нанесении при низкой условной вязкости
Теряется изначальный цвет лака
Notes: 37

## Slide 38
ГЭК является очень ценным компонентом в лакокрасочной промышленности, ведь он комплексно улучшает характеристики покрытия, однако слишком большое количество добавки может испортить лак.
Notes: 38

## Slide 39
Спасибо за внимание!
Notes: 39